ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ

ЧАСТИ К НИМ

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 6942.1-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАНЫ Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

О. П. Михеев, канд. техн. наук (руководитель темы); В. И. Фельдман, канд(, техн. наук; В. Н. Бехалов, канд. техн. наук

ВНЕСЕНЫ Министерством промышленности строительных материалов СССР

Зам. министра Н. П. Кабанов

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. № 137

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 	ГОСТ

И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	6942.1-80

Сортамент

Castiron waste pipes and fittings. Sortment	Взамен

ГОСТ 6942.1-69

кроме условных

графических обозначений

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 сентября 1980 г. №137 срок введения установлен

с 01.01 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на чугунные трубы и фасонные части к ним, предназначаемые для систем внутренней канализации зданий.

2. Сортамент труб и фасонных частей должен соответствовать указанному в таблице.

|  | Условные проходы, мм | Условные обозначения | Конструкция |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Dy | dy | графические | буквенно-цифровые | и размеры |
| Трубы | 50 100 150 | — ( ( | По ГОСТ 2.784-70 | По ГОСТ 6942.3-80 |
| Патрубки | 50 100 150 | — ( ( |  | По ГОСТ 6942.4-80 |
| Патрубки компенсационные | 100 150 | — ( | По ГОСТ 2.784-70 | По ГОСТ 6942.5-80 |
| Патрубки переходные | 50/100 100/150 | — ( | По ГОСТ 2.784-70 | По ГОСТ 6942.6-80 |
| Колена | 50 100 150 | — ( ( |  | По ГОСТ 6942.7-80 |
| Колена низкие | 100 | — |  | По ГОСТ 6942.8-80 |
| Отводы 110( и 120( | 50 100 | — ( |  | По ГОСТ 6942.9-80 |
| Отводы 135( | 50 100 150 | — ( ( |  |  |
| Отводы 150( | 50 100 100Д 150 | — ( ( ( |  | По ГОСТ 6942.9-80 |
| Отводы-тройники приборные | 100 | 50 |  | По ГОСТ 6942.10-80 |
| Отступы | 50 100 150 | — ( ( | По ГОСТ 2.784-70 | По ГОСТ 6942.11-80 |
| Тройники прямые | 50 100 100 100 100 150 150 150 | 50 50 100 100K 100Д 50 100 150 |  | По ГОСТ 6942.12-80 |
| Тройники прямые компенсационные | 100 150 | 50 50 | По ГОСТ 2.784-70 | По ГОСТ 6942.13-80 |
| Тройники прямые низкие | 100 | 100 | По ГОСТ 2.784-70 | По ГОСТ 6942.14-80 |
| Тройники прямые переходные | 100/50 | 100 | По ГОСТ 2.784-70 | По ГОСТ 6942.15-80 |
| Тройники прямые переходные низкие | 100/50 | 100 | По ГОСТ 2.784-70 | По ГОСТ 6942.16-80 |
| Тройники косые 45( и 60( | 50 100 100 150 150 150 | 50 50 100 50 100 150 |  | По ГОСТ 6942.17-80 |
| Крестовины прямые | 50 100 100 150 150 | 50 50 100 50 100 |  | По ГОСТ 6942.18-80 |
| Крестовины прямые со смещенной осью отвода | 100 | 50/100 |  | По ГОСТ 6942.19-80 |
| Крестовины косые 45( и 60( | 50 100 100 150 150 | 50 50 100 50 100 |  | По ГОСТ 6942.20-80 |
| Крестовины двухплоскостные | 100 150 | 100; 50 100; 50 | По ГОСТ 2.784-70 | По ГОСТ 6942.21-80 |
| Муфты | 50 100 150 | — ( ( | По ГОСТ 2.784-70 | По ГОСТ 6942.22-80 |
| Муфты надвижные | 50 100 150 | — ( ( | По ГОСТ 2.784-70 | По ГОСТ 6942.23-80 |
| Ревизии | 50 100 150 | — ( ( | По ГОСТ 2.784-70 | По ГОСТ 6942.24-80 |